## Slide 1: 工业结晶---第四章 晶体成核过程
罗孟杰

## Slide 2: 1. 成核的类型
均相成核
（Homogeneous）
初级成核
（Primary） 非均相成核
（Heterogeneous）
初级成核是在没有晶体存在的情况下发生
非均相成核是由于外界（外来颗粒或杂质）表面引起
二次成核包括在具有晶体表面（晶浆中已存在晶体）的情况下发生
最初尘粒的繁殖
晶体的微观侵蚀
针状或树状结晶
二次成核 流体剪切力
（Secondary）
晶体—晶体
接触成核 晶体—搅拌器
晶体—器壁

## Slide 3: 2. 初级成核
在给定的温度下，在过饱和溶液中溶液的平均温度是一个常数，然而局部的溶液浓度有波动，在微观的区域内可能属于一个数量级或称为分子团块
经典的成核理论（Volmer）假设分子团块的形成遵循附加机理
a + a=a2
a2 + a=a3
a3 + a=a4
a2 + a2=a4
…………
ac-m+ am=ac
运动单元---线体，线体的单元数增至某种限度，线体可以称为晶胚；根据溶液过饱和度不同，晶胚生长至一定大小时，能与溶液建立热力学平衡，这种长大了的晶胚就可以称为晶核。

## Slide 4: 2. 初级成核
均相成核的热力学分析由Gibbs,Volmer等提出“新相的形成的自由能变化是核表面形成自由能变化（正）和相转变（从液体到固体）自由能变化的总和”，如下式所示

## Slide 5: 2. 初级成核
核的尺寸可以用
而求得，即
代入求解
固液界面能
体积自由能

## Slide 6: 2. 初级成核
分子团的成长可以用Gibbs-Thompson方程描述
C –-浓度；
C*--平衡浓度
r— 半径
Vm– 分子体积
γsl – 固液界面能
ν - 解离离子数
k –-波尔兹曼常数；1.38065*10^-23
T– 温度

## Slide 7: 2. 初级成核
成核速率
A—指数前常数，理论值为10 30核/cm3·s
初级成核速率有三个控制因素：温度、过饱和度和界面张力
成核速率随过饱和度温度的升高而增加，与晶体的表面能成反比

## Slide 8: 2. 初级成核
例：有人报道过氯化钾溶液初级非均相成核的实验数据。该物质的表观界面能 γsl可取为2.5 J/m2 ，频率因子A可取为1025,当S-1值很小时，数学上可将lnS近似地取为S-1=σ（相对过饱和度）。
氯化钾的分子量为74.56，晶体密度为1.988 g/cm3，由于可解离为两个离子， ν=2。代入可得，

## Slide 9: 2. 初级成核
围绕σ=0.008 附近计算得到相应的 的值，列表如下
σ | B0 | σ | B0
0.006 | 7.66*10-19 | 0.008 | 5.59
0.007 | 2.10*10-7 | 0.009 | 6.88*105
0.00788 | 1 | 0.010 | 3.01*109
增长是爆发式的，这也是初级成核与下述的二次成核之间的一个重要区别，后者随过饱和度的变化远不如初级成核这样灵敏
这种现象还可说明：在工业结晶器中,一般不应以初级成核作为晶核的来源

## Slide 10: 2. 初级成核
在一定的杂质的存在下，成核所需的能量会大大降低。非均相成核一般发生在相对较低的过饱和度下，此情况下的自由能减少依赖于固相的接触角
如果接触角等于0，会产生自发成核
其中为特征因子，小于1，可表示为:
0≤θ≤180o
非均相成核（Heterogeneous Nucleation）
θ
晶体-溶液
固体-溶液
晶体-固体

## Slide 11: 2. 初级成核
从过饱和度建立到晶核生成之间的一段时间即为诱导期。诱导期受到过饱和度、搅拌强度、杂质和溶液粘度等因素的影响。成核速率与诱导期的关系式通常表示为：
诱导期

## Slide 12
两边取对数
在某一温度下，ln(tind)对ln-2(S)作图，可以得到一条直线，通过直线的斜率可以计算固液界面能(γsl)，其它一些重要参数如接触角(θ)、临界成核自由能(△Gc)、临界成核尺寸(rc)、临界成核分子数(Nc)等也可通过计算得到
2. 初级成核
诱导期

## Slide 13
固液界面能
临界成核自由能
临界成核分子数
2. 初级成核
诱导期

## Slide 14: 2. 初级成核
过饱和度对成核速率的影响
成核速率与成核诱导期的关系
绝对过饱和度与相对过饱和度的关系
成核级数

## Slide 15: 2. 初级成核
成核级数
诱导期与相对过饱和度的关系
两边取对数得：
绝对过饱和度与相对过饱和度的关系
成核级数可以通过ln(tind) 对ln(σ)作图直线的斜率得

## Slide 16: 2. 初级成核
初级成核动力学模型

## Slide 17: 2. 初级成核
初级成核动力学模型

## Slide 18: 3. 二次成核
在有晶体表面存在下，所发生的成核为二次成核。
在母晶的存在下，母晶对成核现象具有“催化”作用。因此，在低于自发成核的过饱和度下新晶体会形成。
尽管在二次成核的过程进行了大量的研究，其机理以及动力学还理解的比较少。
有几种理论试图解释二次成核的机理。

## Slide 19: 3. 二次成核
母晶的二次成核
  最初尘粒的繁殖（initial breeding or dust breeding）
细小的晶体颗粒形成于晶种表面，当把晶种加入到溶液中，这些晶尘从晶种表面脱落而形成晶核，这些沉粒比晶核的临界尺寸大，因此晶体的成核速率依赖于溶液的过饱和度和搅拌速率，这一机理在间歇操作中是一个很重要的二次成核机理。
  针状或树状晶体的晶核繁殖（needle breeding or dendritic breeding）
在高过饱和度下，针状或树状晶体可能形成晶体碎片。这些晶体碎片在溶液中起到晶核的作用，这种现象叫做针状（树状）晶核繁殖。

## Slide 20: 3. 二次成核
接触成核/碰撞成核
在高搅拌速度下，晶体的微观侵蚀（macroabration）或碰撞（collision）或摩擦（atrrition）会导致小颗粒晶体的形成。这些机理即形成的晶核叫接触成核（contact nucleation）。这样成核机理是工业生产中应该考虑最多的。其主要影响因素：
—晶体的硬度
—悬浮密度
—停留时间
—过饱和度

## Slide 21: 3. 二次成核
接触成核主要考虑三种：
—结晶器与晶体
—晶体与晶体 大小
—晶体与搅拌桨 能量输入功率；晶体；桨形材质
接触成核在工业结晶过程中被认为是获得晶核最简单的方法，也是最好的方法，它具有以下优点：
①这种方法的动力学级数低，也就是说溶液过饱和度对接触成核速率的影响较小。由于一般情况下成核速率级数较低，因此溶液容易实现稳定操作的控制。相反地，初级成核的动力学级数可高达12以上。
②这种成核过程是在低饱和度下进行的，在这种操作的条件下结晶过程能够得到较大颗粒产品。
③产生晶核所需的能量非常之低，被碰撞的晶体不会造成宏观上的磨损。

## Slide 22: 3. 二次成核
流体剪切力成核理论（Fluid shear）
当晶体运动于流体中，剪切力存在与晶体表面。如果晶体是树状晶体，在流体的剪切力的作用下，会形成晶体碎片而成为晶核。
两种重要的成核类型
接触成核：以硬碰硬
流体剪切力成核：以软碰硬

## Slide 23: 4. 二次成核动力学
在工业结晶过程中常常用经验表达式来描述二次成核速率：
式中：BS为二次成核速率，#·m-3·s-1；
kb为成核速率系数，
ΔC为过饱和浓度，mol·L-1；
Mt为悬浮密度，kg·m-3；
Np为搅拌转速，rpm；b、m、n为成核相关数。
可以看出，外部能量输入（搅拌强度等）、悬浮密度、温度以及过饱和度都对
二次成核过程影响显著。

## Slide 24: 4. 二次成核动力学
影响成核速率的因素很多，实验所得到的成核速率模型与结晶物质，设备结构，材料，操作条件，系统内的杂质密切相关。
丰仓贤（Toyokara）对硫酸钾铝的成核速率的测定，在流化床结晶器内为
在固定床
Re为根据晶体尺寸定义的雷诺数

## Slide 25: 各种成核的最大过饱和度
4. 二次成核动力学
溶解度
均相成核最大过饱和度
非均相成核最大过饱和度
二次成核最大过饱和度
浓度
温度

## Slide 26: 5. 成核在工业结晶中的应用
工业结晶过程中控制二次成核的措施
（1）维持稳定的过饱和度，防止结晶器在局部范围内，例如蒸发面、冷却表面、
不同浓度的两流股的混合区内，产生过饱和度的波动。
（2）限制晶体的生长速率，即不以盲目提高过饱和度的方法，达到提高产量的
目的。
（3）尽可能减低晶体的机械碰撞能量及几率。
（4）对溶液进行加热、过滤等预处理，以消除溶液中可能成为晶核的微粒。
（5）从结晶器中移除过量的微晶，产品则可按粒度分级排出，使符合粒度要求
的晶粒得以及时排出，而不使其在器内继续参与循环。
（6）将含有过量细晶的母液取出后加热或稀释，使细晶溶解，然后送回结晶器。
（7）调节原料溶液的pH值或加入某些具有选择性的添加剂以改变成核速率。

## Slide 27: 5. 成核在工业结晶中的应用
二次成核是一个非常复杂的现象，由于不同的成核机理，因此很难预测一个过程中成核速率。然而，任何结晶过程中都需要控制晶体的尺寸及其分布。
晶核来源 | 成核类型 | 预防或减少的措施
蒸发区域 | 一次 | 降低生产速度,增加晶体表面积
热的喂料 | 一次 | 加强能量消耗速率,降低过热度确定适宜的喂料位置
直接冷源进料 | 一次 | 加强能量消耗速率,降低冷却剂温度,选择适宜的进料位置
换热器 | 一次 | 增加传热面积减少温度梯度,增加液体的速度
反应区域 | 一次 | 增加搅拌强度和过饱和度的消除速率,增加晶体的表面积
晶体-晶体碰撞 (搅拌桨,器壁等) | 二次 | 调节搅拌强度和设计结构,改善搅拌桨材料,减少悬浮密度(搅拌桨,器壁等)或降低晶体尺寸
晶体-溶液间作用 | 二次 | 减少喷射流,研究杂质的影响,防止结垢

## Slide 28
谢谢！