## Slide 1
4-5 两组分系统
的液固平衡
Binary Liquid-Solid Equilibria

## Slide 2
凝聚系统
相图类型
液相完全互溶，固相完全互溶
液相完全互溶，固相部分互溶
液相完全互溶，固相完全不互溶
形成最低共熔点
液相部分互溶，固相完全不互溶
形成稳定化合物
形成不稳定化合物
V
L
L
S
可以与气液液相图类比

## Slide 3
1.相图绘制——热分析法(thermal analysis)
使一定组成的液态混合物慢慢冷却，记录其温度随时间的变化，以温度为纵坐标、时间为横坐标作图，即得冷却曲线。由此可判断在什么温度时有相变发生，进一步可绘制相图。

## Slide 4
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
平台也是转折，代表有相变，同时平台还说明温度不变，代表自由度为零。
出现转折说明冷却速度突变，代表相变化。

## Slide 5
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯

## Slide 6
a、b—纯物质熔点
E—最低共熔点
aE、bE—液相线—溶液凝固点随溶液组成变化关系；固体A、B在溶液中的溶解度随温度的变化关系。
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
aC、bD—固相线
CED—三相线
（凝固点）

## Slide 7
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
aEb以上
L
1
f=2-1+1=2
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 8
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
aEC区
L+SA
2
f=2-2+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 9
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
bED区
L+SB
2
f=2-2+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 10
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
CABD区
SA+SB
2
f=2-2+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 11
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
CED线
L+SA+SB
3
f=2-3+1=0
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 12
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
a点
L(A)+SA
2
f=1-2+1=0
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 13
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
b点
L(B)+SB
2
f=1-2+1=0
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 14
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
aA线
SA
1
f=1-1+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 15
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
Aa延长线
L(A)
1
f=1-1+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 16
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
bB线
SB
1
f=1-1+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 17
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
相区
相态
相数
自由度
Bb延长线
L(B)
1
f=1-1+1=1
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 18
t/ oC
t（时间）
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
c
d
e
f
E’
D’
c
d
f
2.液相完全互溶固相完全不互溶的两组分系统(binary systems with a completely miscible liquid phase and two completely immiscible solid phases)

## Slide 19
c
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
e
精 馏 塔
结晶器2
结晶器1
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯

## Slide 20
相图绘制——溶解度法(solubility measurement)

## Slide 21
A:四氯化碳 B:对二甲苯
稳定化合物
3.固相完全不互溶且生成化合物的系统(binary systems with completely immiscible solid phases and compounds formed by components)

## Slide 22
A:四氯化碳 B:对二甲苯
3.固相完全不互溶且生成化合物的系统(binary systems with completely immiscible solid phases and compounds formed by components)
稳定化合物

## Slide 23
A:四氯化碳 B:对二甲苯
3.固相完全不互溶且生成化合物的系统(binary systems with completely immiscible solid phases and compounds formed by components)
稳定化合物

## Slide 24
水硫酸二元系相图
L

## Slide 25
相图
不稳定化合物
异组成共熔点

## Slide 26
t/ oC
t（时间）
c
c
液相降温
不断析出SA
L消失
开始析出SC
SA和SC
的降温
开始析出SA
相图

## Slide 27
t/ oC
t（时间）
d
d
液相降温
不断析出SA
L和SA同时消失
开始析出SC
Sc的降温
开始析出SA
相图

## Slide 28
t/ oC
t（时间）
Oe
Ol
O
O’
O2
C
相图

## Slide 29
NaCl
NaCl.2H2O
H2O
E
b
wH2O
海水结冰时，冰中不含盐，是淡水，或者在淡水中加盐会使冰点下降。

## Slide 30
稳定化合物和不稳定化合物区别：
固相C融化时，液相组成和固相相同。
固相C分解为其它组成的固相和液相。
C
C

## Slide 31
康铜（60%Cu，40%Ni）
钢（Fe，C）
4.固相完全互溶或部分互溶的系统(binary systems with completely miscible or partially miscible solid phases)

## Slide 32
t/ oC
t（时间）
液相降温
开始析出固体
液相消失
液相不断凝固
固相降温
非无限小速率冷却
4.固相完全互溶或部分互溶的系统(binary systems with completely miscible or partially miscible solid phases)

## Slide 33
t/ oC
t（时间）
液相降温
开始析出Sa
液相消失
开始析出Sb
Sa+Sb的降温
不断析出Sa
4.固相完全互溶或部分互溶的系统(binary systems with completely miscible or partially miscible solid phases)

## Slide 34
t/ oC
t（时间）
液相降温
开始同时析出Sa+S b
液相消失
Sa+Sb的降温
4.固相完全互溶或部分互溶的系统(binary systems with completely miscible or partially miscible solid phases)

## Slide 35
t/ oC
t（时间）
Hg(A)-Cd(B)
液相降温
开始析出Sb
不断析出Sb
开始析出Sa
液相消失
Sa+Sb
的降温
4.固相完全互溶或部分互溶的系统(binary systems with completely miscible or partially miscible solid phases)

## Slide 36
液相完全互溶，固相完全互溶

## Slide 37
液相完全互溶，固相部分互溶

## Slide 38
液相完全互溶，固相完全不互溶

## Slide 39
液相部分互溶，固相完全不互溶

## Slide 40
的二元液固平衡相图
L+SB
L
L+SA
SA+SC1
L+SC1
L+SC1
L+SC2
SC1+SC2
SC2+SB
L+SB
La+Lb

## Slide 41
1
t/ oC
t（时间）

## Slide 42
2
t/ oC
t（时间）

## Slide 43
3
t/ oC
t（时间）

## Slide 44
4
t/ oC
t（时间）

## Slide 45
例：有两种物质A、B，其熔点分别为 ，能形成稳定化合物AB（熔点为100oC）及不稳定化合物AB3，AB3于110oC时分解，得到固体B及含B为0.68（摩尔分数，下同）的液态混合物。已知该系统有两个最低共熔点（0.18,70oC），（ 0.54,96oC ）。(1)试画出该系统相图的大致形状； (2)有1mol含B 0.80的混合物冷却，问首先析出的物质是什么？最多可得到多少该物质？
A
B
AB
T
xB

## Slide 46
A
B
AB
T
xB
解：(2)首先析出纯固体B
例：有两种物质A、B，其熔点分别为 ，能形成稳定化合物AB（熔点为100oC）及不稳定化合物AB3，AB3于110oC时分解，得到固体B及含B为0.68（摩尔分数，下同）的液态混合物。已知该系统有两个最低共熔点（0.18,70oC），（ 0.54,96oC ）。(1)试画出该系统相图的大致形状； (2)有1mol含B 0.80的混合物冷却，问首先析出的物质是什么？最多可得到多少该物质？

## Slide 47
T
wB
a
b
c
d
e
f
g
例：标出下列各相区存在的相，并指出从a到g恒温蒸发过程相的变化。

## Slide 48
例：FeO与MnO2的熔点分别为1370oC与1785oC ，已知该二元系在1430oC时出现了MnO2质量分数分别为0.60和0.30的两个固态混合物和0.15的熔融液。在冷却到1200oC时则变成质量分数分别为0.64和0.26的两个固态混合物。试画出该二元系液固平衡相图的大致形状。
T
wMnO2
FeO
MnO2

## Slide 49
解：(1)
例： 右面是A，B两组分固态部分互溶系统的液固平衡相图。M，N，O三点的组成wB分别为0.30，0.50和0.80。 (1) 试绘出以D和P点为代表的系统的冷却曲线； (2) 将210g wB为0.60的系统Q冷却到三相平衡温度t1，有126g wB为0.80的固态混合物Sb析出，问此时有哪些相成平衡？各相的质量是多少？(3)如果在t1有120g wB为0.80的固态混合物Sb析出，有哪些相成平衡？各相质量多少？

## Slide 50
解：(2)
假定系统刚冷却到t1，Sa 还未析出，按杠杆规则
∴ 此时没有固态混合物Sa 生成，只有L和Sb两相成平衡。
例： 右面是A，B两组分固态部分互溶系统的液固平衡相图。M，N，O三点的组成wB分别为0.30，0.50和0.80。 (1) 试绘出以D和P点为代表的系统的冷却曲线； (2) 将210g wB为0.60的系统Q冷却到三相平衡温度t1，有126g wB为0.80的固态混合物Sb析出，问此时有哪些相成平衡？各相的质量是多少？(3)如果在t1有120g wB为0.80的固态混合物Sb析出，有哪些相成平衡？各相质量多少？

## Slide 51
解：
(3) 由第(2)问，此时必然有Sa 析出，按杠杆规则6gSb可生成Sa
∴ 此时是三相平衡。
例： 右面是A，B两组分固态部分互溶系统的液固平衡相图。M，N，O三点的组成wB分别为0.30，0.50和0.80。 (1) 试绘出以D和P点为代表的系统的冷却曲线； (2) 将210g wB为0.60的系统Q冷却到三相平衡温度t1，有126g wB为0.80的固态混合物Sb析出，问此时有哪些相成平衡？各相的质量是多少？(3)如果在t1有120g wB为0.80的固态混合物Sb析出，有哪些相成平衡？各相质量多少？

## Slide 52
a
b
c
d
e
f
例：Sn和Ag的二元液固平衡相图如图所示。(1)指出图中各相区的相；(2)熔融液从a点冷却到b点时，有什么新相析出？这时系统的自由度是多少？(3)当进一步冷却到d点时，系统两相物质的量之比如何表示？
化合物C析出
L
L+SA
L+Sa
L+SC
Sa
SC+
Sa
SA+SC

## Slide 53
例： A，B二元系的液固平衡相图如下：(1)试写出相图中各相区的相态；(2)绘出以a点为代表的系统的冷却曲线；(3)计算在相区7系统的自由度。
解：(1)
(2)

## Slide 54
9.Ca(B)和Mg(A)能形成稳定化合物。该二元系的热分析数据如下：
 | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.90 | 1
冷却曲线转折点温度/℃ |  | 610 | 514 | 700 | 721 | 650 | 466 | 725 | 
冷却曲线水平段温度/℃ | 651 | 514 | 514 | 514 | 721 | 466 | 466 | 466 | 843
(1)画出相图；
A
B

## Slide 55
10．NaCl(B)和H2O(A)能形成不稳定化合物NaCl.2H2O。在0.15℃时不稳定化合物分解，生成无水氯化钠和wB=0.2628的氯化钠水溶液。在-21.1℃有一个最低共熔点，此时冰、NaCl.2H2O(s)和wB为0.2322的氯化钠水溶液平衡共存。又知无水氯化钠在水中的溶解度随温度升高而略有增加。
(1)试画出此二元系相图的大致形状；
A
B

## Slide 56
11．Ni(B)-Cu(A)二元系的实验数据如下：
 | 0 | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 1
凝固点/℃ | 1083 | 1140 | 1270 | 1375 | 1452
熔 点/℃ | 1083 | 1100 | 1185 | 1310 | 1452
(1)画出相图；
A
B